Приложение №3

К договору  № от   «___»_____________20____ г.

Правила эксплуатации и уход за деревянным домом/баней.

- Древесина относится к материалам, размеры которых меняются при изменении влажности.  Для неё характерны изменение линейных размеров, а именно:

- при понижении влажности

Происходит уменьшение размеров, которое называется усушкой древесины.

- при увеличении влажности

Происходит увеличение размеров, которое называется разбуханием древесины.

Оба данных процесса обратимы. В связи с этим материалы, которые используются для внутренней отделки полов, окон, стен и дверей должны быть сухими. Это достигается путем соблюдения правил хранения материала: сухое (отапливаемое) помещение , без резких перепадов температуры. Так же необходимо исключить воздействие прямых солнечных лучей, которые могут так же оказать губительное воздействие на древесину. Ещё один момент – своевременная обработка качественными антисептическими средствами.

Необходимо помнить, что древесина – живой материал, который не перестаёт «жить» после сруба дерева. Поэтому необходимо следить за ней. Одним из важнейших компонентов ухода – обеспечение доступа воздуха, особенно в первые года эксплуатации.

Что бы продлить срок эксплуатации древесины и в целях предотвращения её изменений, рекомендуем:

  - Правильно и вовремя следите и обрабатываете материалы внутренней отделки.

  - При не постоянном нахождении в доме обязательно обеспечиваете условия эксплуатации и ухода за материалами внутренней отделки.

  - Время от времени проверяйте состояния материалов внутренней отделки при необходимости применяйте меры предотвращающие ухудшении качеств  свойств материала.

  - Для ухода за материалами используете только качественные материалы по обработке и консервации материала.

  - Все выше перечисленное,  так же относится к изделиям сделанных из натуральных материалов,  применяемых во внешней обшивки дома.

Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки сооружения обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии.

Через 1-1,5 года сруб необходимо проконопатить, т.к. вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку.

В результате усушки полов полы могут потребовать перетяжки. В гарантийные обязательства перетяжка полов не входит.

В результате перепада температуры и изменения влажности воздуха деревянная вагонка хвойных пород может выпирать (вспучивать), рассыхаться. В гарантийные обязательства перетяжка вагонки не входит.

Также для повышения срока эксплуатации сооружения необходимо соблюдать все меры, указанные в настоящем Приложении.

Изготовитель предоставляет гарантию только при соблюдения условий эксплуатаций и правил ухода. Если вы нарушаете правила эксплуатации,  мы не можем гарантировать сохранение эксплуатационных свойств материала и не принимаем претензии по качеству.

- Посинение.

Посинение древесины происходит, в основном, при высокой влажности воздуха, температуре +10...+ 25 С. Весьма способствует этому явлению неподвижность воздуха, окружающего древесину. Сырая, свежеспиленная древесина более подвержена посинению, чем, нежели просушенная. Однако и сухая древесина может посинеть при наличии вышеперечисленных условий. Сильно подвержена синеве сосна в летние месяцы июль - август. Поверхностная синева может наблюдаться даже в хорошо проветриваемых штабелях леса. Синева не изменяет, вопреки распространенному мнению, механических свойств дерева. Поэтому с ней можно успешно бороться. Распространенным, `народным` средством является применение средства `белизна` (1 литр -, хватает на 5 кв.м). Есть мнение, что `белизна №3` действует сильнее. Одно можно утверждать точно - с помощью `белизны` можно победить поверхностную синеву. Проникающую синеву она не берет. После применения белизны поверхность дерева становится выкрашенной, белёсой. Другим, более мощным средством является `светелка` (1 литр -, расход тот же). `Светелка` выпускается двухкомпонентной - проявитель и фиксатор. В отличие от `белизны` это средство специально разработано для этих целей. `Светелка` справляется и с проникающей синевой, и поверхность материала порой выглядит `как новая`. Для строительства из дерева в настоящее время применяются антисептики водарастворимые (а так существуют еще антисептики маслянистые, например креозот, которым пропитывают железнодорожные шпалы, такие антисептики отличаются сильным неприятным запахом). Из водарастворимых антисептиков наиболее распространено семейство `Сенежей. Хорошими характеристиками отличаются `сенеж-транс` и сенеж-супер-транс`.

Правила эксплуатации и уход за домом являются  неотъемлемыми частями договора.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| ИП Бойцов А.М. Адрес: 174510, Пестовский р-н, д. Русское-Пестово Контактный телефон: 8 (921) 199 55 88 |  | Ф.И.О.: _________________________________ Адрес: _____________________________ Паспорт: __________________________ выдан __________________________________ Дата выдачи: __________________________ Контактный телефон: |
| Подпись «Исполнителя»: |  | Подпись «Заказчика»: |
|  | Бойцов А.М.. |  |  |  |

М.П.